医用银质针参数

1、针柄长度:≤40mm

2、针柄直径≤1.2mm

3、 医用银质针硬度要求HV0.2≥150

4、医用银质针针尖顶压力，N≤0.6 ，穿刺力，N≤1.0

★5、针具具有医疗器械注册证，含银量不低于85%，镍含量不低于1.5%

6、适用范围：供人体椎管外软组织松解术使用